浙江海岳新材料股份有限公司

Zhejiang Haiyue New Materials Co., Ltd

Cell: +86 136 1587 8948     Tel: +86 0577 6509 5013

www.zhejianghaiyue.com    E-mail:549000947@qq.com

TECHNICAL DATA SHEET 技术参数

Product Name 品名:	空心玻璃微珠/Hollow Glass Sphere（HGS）

Main Component 成分： 碱石灰硼硅酸盐/Soda-lime borosilicate

Model 规格: 	HY20

| Testing Items 检测项目 | Control Standard 控制标准 | Test Method 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| Appearance 外观 | White and Good fluidity 白色无板结、流动性好 | Powder flow test 粉末流动测试 |
| Moisture Content 水分（%） | ≤0.50 | Moisture Meter 水分测定仪 |
| Flotation 漂浮率（%） | ≥92 | Imhoff Cone 英霍夫锥形管 |
| Bulk Density 堆积密度（g/cm3） | 0.10～0.12 | 100ml Measuring Cup 100ml 标准量杯 |
| Particle Size 粒径（µm） | D90≤125 | Laser particle size analyzer 欧美克激光粒度分析仪 |
| Specific Gravity 真密度（g/cm3） | 0.18～0.23 | True density detector 麦克默瑞提克真密度检测仪 |
| Crush Strength 承压强度（%） | 500psi Crush 破碎率 ≤ 20 | Gas supercharger 麦格思维特增压仪 |
| PH | 8～9.5 |  |

Storage: Keep the bags or boxes sealed and store in a cool, dry area well-ventilated circumstance.	12 months from date of manufacture.

储存：包装密封置于干燥通风处，保质期 12 个月。

浙江省瑞安市锦湖街道白莲工业区	邮 编 ： 325200